Table 41.1. Elemental analysis of Getty herm (ICP-MS weight percent)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sample no. | Cu | Sn | Pb | Fe | Co | Ni | Zn | As | Se | Sb | Te | Bi | Ag | Sb |
| FG 050587  (alloy) | 74 | 8.8 | 17 | 0.26 | 0.16 | 0.04 | 0.1 | 0.22 | 0.01 | 0.164 | <0.005 | 0.02 | 0.039 | 0.164 |
| FG 050589  (lead) | 0.7 | 39 | 60 | 0.3 | <0.01 | <0.01 | <0.1 | <0.5 | <0.01 | 0.02 | 0.02 | <0.1 | 0.03 | 0.02 |

Results after Schwab et al. 2008.